□  제 품 시 방 서  □

( 디자인휀스 )

Ⅰ. 적용 범위

1) 본 시방은 관내에 설치되는 디자인휀스에 관한 제반사항을 규정한다.

2) 디자인휀스는 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제작, 조립, 시공이 되어야 하며, 사전에  감독관의 승인을 득하여야 한다.

Ⅱ. 자재

1) 압연강판(SHP) 재질

- 압연강판은 KS규정(KSD3501,열간압연 강판 및 강대)에 의한 제품을 사용하여야 한다.

2) STS304 PIPE 재질

- STS PIPE는 KS규정(KSD3536,구조용 스테인레스강 강관)에 의한 제품을 사용하여야 한다.

3) STS304 BRACKET 재질

- STS304 강판은 KS규정(KSD3699,냉간 압연 스테인레스 강판)에 의한 제품을 사용하여야 한다.

4) 규격

- 형재의 모양 및 치수는 설계도면에 따른다.

- 형재는 모양이 바르고 매끄럽고 균일하며 사용상 해로운 부품, 흠 등의 결함이 없어야 한다.

- 테마형 디자인이 표현되는 주판과 BRACKET용 판재는 레이저 절단가공의 용이성을 위해 부식등이 없고 표면상태가 양호한 제품을              사용하여야 한다.

Ⅲ. 가공 및 조립

1) 테마가 표현되는 주판은 도면 형상에 따라 레이저 절단기를 사용하여 절단가공한다.

2) 레이저 절단 작업 후 판재의 표면압연스케일 제거 및 모서리를 부드럽게 하기 위해 쇼트 피니싱 가공을 실시한다.

3) 판재의 방청효과(부식방지)를 위해 반드시 전착도장을  실시하고 거스름을 제거한다.

4) 분체도장의 색상은 감독관의 지정색에 준하여 실시하며 도장 누락부위등을 철저히 검사한 후 조립을 실시한다.

5) 테마형 주판과 파이프 후레임의 조립은 현장에서 STS볼트,와셔,캡너트를 사용하여 단단히 결속한다.

6) 스텐레스 난간의 조립 및 설치는 감독관의 지시에 따라야 한다.

7) 구부림( 밴딩 ) 부위가 미려해야 하며, 원형이 변형되어서는 안된다.

8) 용접은 알곤용접으로 하며, 파이프의 뒤틀림을 방지하기 위하여 전, 후면 용접으로 하되, 용접으로 인한 난간의 변형이 있어서는 안된다.

9) 난간 제작 시 부재의 접합은 알곤용접 또는 동등이상의 성능이 인정되는 방법으로 하고, 용접 부위는 미려하게 마감하여야 하며, 표면이        변색된 부분은 STAIN CLEANER 처리를 하여 원상복구 하여야 한다.

Ⅳ. 검사

1) 시공완료 후 수급인은 감독관으로부터 다음 사항에 대하여 검사를 받고 검사시 지적된 불량 부분은 명시된 시방규정에 따라 즉시 수정            보완하여야 한다.

- 설계도에 기재된 상태로 위치와 간격을 유지하여 시공하였는지의 여부.

- 설치후 현장의 정리정돈과 복구 상태.

* 본 시방서에 기록되지 않는 사항은 관계규정 및 일반 상거래의 관례에 따른다.